|  | Общество с ограниченной ответственностью «ФРЭЙМХАУСТРЭЙД» Республика Беларусь 220033 г. Минск ул. Рыбалко д. 17, к. 205 р/с 30120032090016 в ОАО «Банк «Москва-Минск» код 272 Адрес банка: 220002, РБ, г. Минск ул. Коммунистическая д.49 УНП 190669631 ОКПО 37679191 тел/факс: +375 (17) 298-46-46 (многоканальный) E-mail: info@frame.by Internet: www.frame.by |
| --- | --- |

Рекомендации

ПО ПРИМЕНЕНИЮ СМАЗКИ «ФРЭЙМ СЛАЭ-III»

ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ  ПОВЕРХНОСТЕЙ  ФОРМ   И

ОПАЛУБОК

Смазка представляет собой концентрат, который следует разводить водой в соотношении 1 часть смазки к 2 – 5 частям воды (вода обычная, не требует специальной подготовки).   Перед  нанесением на  поверхность  развести   концентрат  смазки  СЛАЭ-III в следующей пропорции:   1 весовая часть смазки   к  5 весовым частям   воды для горизонтальных поверхностей и 1 весовая часть смазки   к  2 - 5 весовым частям   воды для вертикальных поверхностей, предварительно тщательно перемешав концентрат. Процесс разведения осуществляется при температуре +5 - +300С без дополнительного прогрева компонентов.

Смазку наносить на сухую, очищенную от остатков бетона поверхность, предварительно перемешав (взболтав). Нанесение смазки с избытком приводит к снижению качества поверхности бетона, перерасходу материала и ненужному удорожанию.    Расход смазки при нанесении на формы щеткой или кистью от 25 до 50 г/м2. Смазка   наносится   на  горизонтальные и вертикальные поверхности (кистью, валиком, распылителем). Для  прогреваемых  горизонтальных  поверхностей  с  температурой  до 30 0С, допускается  дополнительное смачивание поверхности  с  нанесенной смазкой  мелкодисперсной водой, для  повышения  качества  бетонной  поверхности.